- Makine, şalterin düğmesi “0” konumundan “1” konumuna getirilerek açılır.

- Telin, tabancadan bir miktar dışarı çıkması sağlanır. Şasesi, kaynak yapılacak malzemeye temas eden bir alete asılır.

- Gaz tüpündeki vanalardan gaz ayarı yapılır.

- Kaynatılacak malzemeye uygun amper ayarı aşağıdaki tabloya göre yapılır.

- Kaynak esnasında çıplak kabloların ve pens ile şasenin birbirine değmemesi için dikkat edilir.

- Kaynak işleminde 1 mm lik tell kullanılır ve kaynak işlemi gerçekleştirilir.

- Herhangi bir arıza durumunda makine kapatılır.

- İş bitiminde şalterin düğmesi “1” konumundan “0” konumuna getirilerek makine kapatılır.

- Fiş prizden çekilir.

- Makinenin bakımı Personel Yeterlilik Matrisinde tanımlı ilgili kişi tarafından aşağıda tanımlanan şekilde yapılır.

| Malzeme Kalınlığı / Cinsi | Amper Code No Ayarı | Tel Hız Ayarı |
| --- | --- | --- |
| 1 mm 'ye kadar | 2 | 3 |
| 1 - 3 mm. Sac | 3 | 3,5-4 |
| 4 - 5 mm Sac | 6 | 4-5 |
| 5 - 8 mm Sac | 7 | 6-7 |
| 8 - 10 mm. Sac | 8-9 | 9-10 |
| 10 - 30 mm. Sac | 10-11-12 | 10-11 |

GÜNLÜK BAKIM;

- Makinenin genel temizliği, yapılır.

- Kaynağın kabloları kontrol edilir.

- Tüp göstergeleri kontrol edilir.

HAFTALIK BAKIM;

- Pens, şase ayarları kontrol edilir.

- Kaynak teli kontrol edilir.

6 AYLIK BAKIM;

- Fan kontrolü yapılır.

- Elektrik ve elektronik sistemler kontrol edilir.

- Sigorta ve sargılar temizlenir.