- AMAÇ

Bu talimatın amacı, Firmamız ’ın şantiye uygulamalarında yapılan beton işlerine ait çalışmalarda yapılan işlemleri açıklamak, görev ve sorumlulukları tanımlamaktır.

- KAPSAM ve SORUMLULUKLAR

Beton İşleri kapsamındaki betonun hazırlanması, kalıba yerleştirilmesi ve korunması bu talimat kapsamında olup talimatın uygulanmasından Şantiye Şefi sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

- UYGULAMA

Tüm uygulamalarda, proje ve şartnamede belirtilen hususlara tam uygunluk esastır.

#### Hazırlık İşleri (Beton Üretimi)

- Projede belirtilen her bir beton sınıfı için ayrı ayrı karışım hesabı yapılmalıdır.

- Karışım hesabında yapılacak deneylerde kullanılacak olan kum, çakıl ve çimento beton imalinde kullanılacak olanlarla aynı olmalıdır.

- Beton hazırlanırken daha önce yapılan karışım hesaplarına mutlaka uyulmalıdır. Ancak karışıma giren agrega şartları değiştikçe karışım suyu miktarı değiştirilebilir.

- Beton hazırlanan tesisin verimliliği periyodik olarak izlenmelidir. Verimliliğin düşük olduğu saptanırsa aşağıdaki nedenler araştırılır:

    - Suyun debisi yetersizdir,

    - Çimentonun  kazana gelişi aksıyordur,

    - Kum-çakıl malzemesi santralin uzağında kalmıştır,

    - Karıştırıcıda arıza vardır.

- Beton tesisi vardiya aralarında temizlendikten sonra yeni başlayacak vardiyaya teslim edilir. Temizleme işlemi ertesi güne bırakılmaz.

- Vardiya sonunda kullanılan çimento miktarı ile üretilen beton miktarı kontrol edilir. Birim miktar betona kullanılmış olan çimento miktarı karışı hesabındaki miktar ile karşılaştırılarak kontrol edilir.

#### Kalıba Yerleştirme (Beton Dökümü)

- En sağlıklı döküm metodu olan Beton Pompası İle Döküm tercih edilmelidir. Genellikle yatayda 400 metre, düşeyde 100 metre’ye kadar mesafelerde bu metot kullanılır.

- Pompaya verilen beton; prizine başlamamış, iyi karışmış ve uniform yapıda olmalıdır. Döküme başlamadan önce yaklaşık 0,5 m3 kadar sadece kum ve çimento ile elde edilmiş olan sulu bir harç   yapılarak pompaya verilmelidir.

- Betonlama sonunda veya devam eden betonlarda vardiya değişimlerinde pompa iyice temizlenmelidir. Bu işlem sabit beton pompalarında daha büyük bir önem taşır.

- Sabit pompa ile çalışılması durumunda:

    - Boru ağızlarında oluşacak aşınmalar gözlemlenerek kontrol edilmelidir. Boru içinde hareket eden beton bu tür aşınmış kesitlerden geçerken su kaybına uğrar. Böylece su kaybına uğrayan betonun akışkanlığı azalır ve borular sık sık tıkanırlar.

    - Mümkün olduğunca az dirsek kullanılmalıdır.

- Kitle betonlar 30-40 cm’ lik tabakalar halinde ve vibratör kullanılarak dökülmelidirler. Vibratörlenen noktalar arasında en az 50 cm uzaklık olmalı ve bu noktalar birbirine göre şaşırtmalı bir düzen içinde olmalıdır. İlk tabakanın dökümünde vibratör dik olarak tabana hafifçe değdirilir ve dik olarak betondan çıkartılır. Sonraki tabakalarda ise vibratör bir önceki tabakaya 5 cm kadar girer, böylece iki tabakanın birbirine dahi iyi kaynaşması sağlanmış olur.

- Vibratör kullanımında aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

    - Vibratörler beton yayma işinde kullanılmamalıdır,

    - Vibratör tutulmuş yere ikinci kez vibratör tutulmamalıdır,

    - Vibratör demire değdirilmemelidir, değdirilirse vibratör kafası arızalanır ve demir titreşeceği için betonla aderansı azalır.

- Bir önceki tabaka olsa prizini almış ise üzerine gelecek tabakanın bu tabakaya kaynaması için priz almış olan yüzey basınçlı su ile yada tırmık kullanılarak beton içerisindeki çakılların üst yüzeyleri görününceye kadar pürüzlendirilir.

- Döküm sırasında kalıp vibratörü yada ahşap bir çekiç ile kalıpta bir titreşim sağlanırsa betonun kalıp gören yüzünü düzgün çıkarmak mümkün olur.

- Döküm sırasında kalıpların stabilitesi sürekli kontrol edilmelidir.

- Perde, Kolon vs. gibi düşey elemanlarda beton dökümü tabakalar halinde ve vibratör kullanılarak yapılır. Kalıp vibratörü kullanılması halinde betonun kalıp gören yüzünü düzgün çıkar.

- Yüksek kolon (2,50 – 3.00 metre’ den daha derin) ve perdelerde döküm sırasında huni kullanılırsa betonun ayrışması önlenir.

#### Betonun Korunması

- Betona başlamadan önce kalıplar ıslatılmalıdır.

- Beton dökümü tamamlandıktan 12 saat sonra 4-6 gün betona kür uygulanmalıdır.

- Kür uygulaması aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak yapılır:

    - beton yüzeyine kimyasal maddelerin püskürtülmesi ile (özellikle düşey elemanların kür edilmesinde tercih edilir, yatay yüzeylerde kullanıldığında üzerinde yürünmesi durumunda oluşturulmuş olan tabaka zarar görebilir)

    - Islak çuvallar ile betonun örtülmesi,

    - Betonun doğrudan sulanması. Sulama işleminin sıcak havalarda güneş etkisinin kısmen az olduğu sabah ve akşam saatlerinde yapılması tercih edilmelidir. Güneş etkisinin fazla olduğu öğle saatlerinde betonun sulanması betonda çatlamalara neden olabilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SİSTEM REFERANSLARI

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı – Madde 7.1

- REVİZYON TABLOSU

| REV. NO. | REVİZYON GEREKÇESİ | TARİH |
| --- | --- | --- |