| Kontrol Edilecek Parametre | Kontrol Metodu | Kontrol Edilecek Paremetre | # Kontrol Sıklığı | # Kabul Kriteri | Doküman | Kayıt | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalıp Kontrol | -Göz | -Kalıbın uygunluğu | -Her kalıp takılırken | -Üretim emrinde belirtilen ile aynı kalıp olması gerekmekte. | TUĞ.TL.003 | TUĞ.FR.001 | ÜRETİM SORUMLUSU |
|  | -Göz | -Temizlik kontrolü | -Her kalıp takılır çıkarılırken -Öğlen araları -Her vardiya değişimi | -Kalıpların içinde herhangi bir yabancı madde kalmamalı. | TUĞ.TL.003 | TUĞ.FR.001 | ÜRETİM SORUMLUSU |
| Agrega Kontrolü | -Göz | -Karışım oranları miktarı | -Her Seferinde | -Formülasyona uygun karışım olmalı | TUĞ.PH.001 | TUĞ.PH.001 | ÜRETİM SORUMLUSU |
| Baskı sırasında | - Vakum saati | - Hava boşluğu | Sürekli | Göstergenin minimum 600 mm civa basıncı olması lazım | TS 705- TS 4563- TS 4377 | TUĞ.FR.011 | ÜRETİM SORUMLUSU |
|  | -Basınç Saati | -Nem | Sürekli | Göstergenin 18-22 bar olması lazım | TS 705- TS 4563- TS 4377 | TUĞ.FR.011 | ÜRETİM SORUMLUSU |
| Baskı Sonrası Kontrol | -Duyusal | -Nem | - Her mikserde 1 palet | -Yüzey parlak olmalı, el ile dokundumu malzeme ele yapışmamalı | TS 705- TS 4563- TS 4377 | TUĞ.FR.011 | ÜRETİM SORUMLUSU |
|  | -Metre | -Boyut | - Her 30 dakikada bir | -TSE satandardına ve kataloglardaki boyutlara uygun olmalı. |  |  |  |
|  | -Göz | -Şekil |  | -Şekilde herhangi bir kırık bozuk çatlaklık olmamalı |  |  |  |
|  | -Terazi | Ağırlık kontrolü | - Günde iki defa | - TSE standardında belirtilen kriteler |  |  |  |
| Suni Kurutma | - Metre | - Boyut | - Günde iki defa | -TSE kriterlerine uygun olmalı | TS 705- TS 4563- TS 4377 | TUĞ.FR.011 | ÜRETİM SORUMLUSU |
| Fırın sırasında | - Sıcaklık ölçer | -Sıcaklık | - Sürekli | 870 C olmalı | TUĞ.PH.001 | TUĞ.FR.011 | ÜRETİM SORUMLUSU |
| Laboratuar Kontrolü | -Basınç testi | -Mukavemet | Her 100 bin adet partide | -TSE kriterlerine uygun olmalı | TS 705- TS 4563- TS 4377 | Lab Raporları | ÜRETİM SORUMLUSU |
|  | Dona dayanıklılık testi | -Ürün Dağılması | Her 100 bin adet partide | -TSE kriterlerine uygun olmalı | TS 705- TS 4563- TS 4377 | Lab Raporları |  |
|  | Kireç ve Manyezit testi | - Kireç patlamalarından oluşacak toplam yüzey alnı | Her 100 bin adet partide | - Yüzeyde oluşacak kireç patlamalarnın TSE standardına uygun olmalı | TS 705- TS 4563- TS 4377 | Lab Raporları |  |
|  | Birim Hacim Ağırlığı | Ağırlık/toplam hacim | Her 100 bin adet partide | -TSE kriterlerine uygun olmalı | TS 705- TS 4563- TS 4377 | Lab Raporları |  |
|  | Boyut testi | Ürün Boyutu | Her 100 bin adet partide | -TSE kriterlerine uygun olmalı | TS 705- TS 4563- TS 4377 | Lab Raporları |  |